1.2 化学能与电能的转化 每课一练（苏教版选修4）

夯基达标

1.如图所示烧杯中盛放的都是稀硫酸，在铜电极上能产生气泡的是（    ）

解析：A、B可形成原电池；C、D不能形成原电池，因其未形成闭合回路。A中Zn-2e-Z2+（负极），2H++2e-H2↑（正极）。B中Ag、Cu均不与H2SO4反应，故发生吸氧腐蚀。故选A。

答案：A

2.一个原电池总反应式Zn+Cu2+====Zn2++Cu，该电池电极及电解质可能是（    ）

|  | 正极 | 负极 | 电解质溶液 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zn | Cu | CuCl2 |
| B | Cu | Zn | H2SO4 |
| C | Cu | Zn | CuSO4 |
| D | Fe | Zn | CuSO4 |

解析：原电池总反应Zn+Cu2+====Zn2++Cu可分解为Zn-2e-Zn2+（氧化反应），Cu2++2e-Cu(还原反应)，发生氧化反应的一极为原电池负极，发生还原反应的一极为原电池正极，因此负极材料只能是Zn。正极为Cu2+得电子还原成铜，电解质应为可溶性铜盐，正极材料为活泼性比Zn弱的Cu、Fe(或C、Pt)等。故答案为C、D。

答案：CD

3.下列关于实验现象的描述不正确的是（    ）

A.把铜片和铁片紧靠在一起浸入稀H2SO4中，铜片表面出现气泡

B.用锌片作阳极，铁片作阴极，电解氯化锌溶液，铁片表面出现一层锌

C.把铜片插入三氯化铁溶液中，在铜片表面出现一层铁

D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中，加入几滴氯化铜溶液，气泡放出速率加快

解析：A项中铜，铁是两种活泼性不同的金属，稀H2SO4是电解质溶液，负极铁片上发生氧化反应：Fe-2e-Fe2+，铜片上发生还原反应：2H++2e-H2↑。B项中条件相当于在铁片上镀锌即电镀池。C项中发生反应Cu+2FeCl3====2FeCl2+CuCl2，故该项不正确。D项中开始发生反应Zn+2HCl====ZnCl2+H2↑，向其中加入几滴氯化铜溶液后，发生反应Zn+Cu2+====Zn2++Cu，则铜和锌及电解质溶液形成了原电池，加快了氢气的放出速率。故答案为C。

答案：C

4.100 mL浓度为2 mol·L-1的盐酸跟过量的锌片反应，为加快反应速率，又不影响生成氢气的总量，可采用的方法是（    ）

A.加入适量的6 mol·L-1的盐酸             B.加入适量蒸馏水

C.加入数滴氯化铜溶液                   D.加入适量的氯化钠溶液

解析：A项中加入浓度大的盐酸，增加了H+的量，也就增加了H2的量。B项与D项加入水或氯化钠溶液都引起溶液中H+浓度的下降，反应速率减慢。C项因锌是过量的，放出H2的量取决于盐酸的量，加入CuCl2后，有少量铜析出，附在锌片上，形成了原电池反应，反应的速率加快。故C正确。

答案：C

5.某原电池，将两金属X、Y用导线连接，同时插入相应的电解质溶液中，发现Y电极质量增加，则可能是下列情况中的（    ）

A.X是负极，电解质溶液为CuSO4溶液    B.X是负极，电解质溶液为稀H2SO4溶液

C.X是正极，电解质溶液为CuSO4溶液    D.X是正极，电解质溶液为稀H2SO4溶液

解析：Y电极质量增加，可能是溶液中的阳离子得电子而在Y极（正极）上析出金属形成的。故只有A符合题意。

答案：A

6.如右图所示的装置，在铁圈和银圈的焊接处，用一根棉线将其悬吊在盛水的烧杯中，使之平衡。小心地向烧杯中央滴入CuSO4溶液，片刻后可观察到的现象是（    ）

A.铁圈和银圈左右摇摆不定               B.保持平衡状况

C.铁圈向下倾斜                         D.银圈向下倾斜

解析：FeAg构成原电池。负极：Fe-2e-Fe2+，正极：Cu2++2e-Cu，银圈上附有Cu，故选D。

答案：D

7.据报道，美国正在研究的锌电池可能取代目前广泛使用的铅蓄电池，它具有容量大等优点，其电池反应为2Zn+O2====2ZnO，原料是锌粒、电解质溶液、空气。下列叙述中正确的是（    ）

A.Zn为正极                            B.负极反应式：O2+4H++4e-2H2O

C.正极发生氧化反应                     D.电解液肯定不是强酸

解析：根据原电池反应的本质，负极金属失电子而被氧化，故A、B、C不符合；同时根据电池反应2Zn+O2====2ZnO，我们就可以理解为Zn发生了吸氧腐蚀，所以D项正确。

答案：D

8.电解CuCl2溶液时，如果阴极上有1.6 g铜析出，则阳极上产生气体的体积（标准状况）约为（    ）

A.0.28 L            B.0.56 L             C.0.14 L               D.11.2 L

解析：阴极：Cu2++2e-Cu，则=0.025 mol，线路中流过0.025 mol×2=0.05 mol电子；阳极：

2Cl--2e-Cl2

0.05

则V（Cl2）=0.025 mol×22.4 L·mol-1=0.56 L，故选B。

答案：B

9.用惰性电极电解下列溶液，电解一段时间后，阴极质量增加，电解液的pH下降的是（    ）

①CuSO4  ②BaCl2  ③AgNO3  ④H2SO4

A.①②             B.①③               C.①④               D.②④

解析：阴极质量增加，说明溶液中含有不活泼金属的阳离子；电解液的pH下降，说明在阳极上是OH-离子放电，而金属离子相应的阴离子应是含氧酸的酸根，故本题的答案应为不活泼金属的含氧酸盐，选B。

答案：B

10.下列说法正确的是（    ）

A.电解NaOH溶液时，溶液浓度将减小，pH增大

B.电解H2SO4溶液时，溶液浓度将增大，pH减小

C.电解Na2SO4溶液时，溶液浓度将增大，pH不变

D.电解NaCl溶液时，溶液浓度将减小，pH不变

解析：电解强碱溶液，实质上是电解水，c(NaOH)增大，pH增大，A错；B项电解含氧酸时，本质上也是电解水。C项电解活泼金属的含氧酸盐也是电解水，D项电解NaCl时，生成NaOH，pH变大，故B、C对。

答案：BC

11.我国首创以铝—空气—海水电池作为能源的新型海水标志灯，它以海水为电解质溶液，靠空气中的氧气使铝不断氧化而产生电流。只要把灯放入海水中数分钟，就会发出耀眼的白光。则该电源负极材料为_______________，正极材料为_______________，正极反应式为：______________________，负极反应式为：_________________________。

解析：Al、O2(空气）之间的氧化还原反应为：

将该反应与原电池的原理、Al的导电性等知识进行综合分析可知，铝既是负极反应物，又是负极材料，O2是正极反应物，正极材料应该选择还原性比Al弱的导电性强的材料，如石墨等。

Al、O2的氧化反应、还原反应分别为：

Al:Al-3e-Al3+4Al-12e-4Al3+

O2:O2+2H2O+4e-4OH-3O2+6H2O+12e-12OH-

答案：铝  石墨  负极反应：4Al-12e-4Al3+  正极反应：3O2+6H2O+12e-12OH-

点评：书写电极反应式的写法一般分为四点：①列物质、标得失；②选离子、标电荷；③配个数、配电荷；④两式加，验总式。

12.由于Fe（OH）2极易被氧化，所以实验室很难用亚铁盐与烧碱反应制得白色纯净的Fe(OH)2沉淀，应用如右图所示电解实验可制得白色的纯净的Fe(OH)2沉淀，两电极的材料分别为石墨和铁。

（1）a电极材料应为____________，b电极的电极反应式为______________。

（2）电解液c可以是____________（填编号）。

A.纯水         B.NaCl溶液            C.NaOH溶液             D.CuCl2溶液

（3）d为苯，其作用为________________________，在加入苯之前，对c溶液应做简单处理____________________________________________________________。

（4）为了在较短时间内看到白色沉淀，可采取的措施是____________（填编号）。

A.改用稀硫酸作电解液                  B.适当增大电源的电压

C.适当减小两电极间的距离              D.适当降低电解液的浓度

解析：对电解池来讲，与电源正极相连的电极为阳极，与电源负极相连的电极为阴极；阳极发生氧化反应，失电子化合价升高，阴极发生还原反应，得电子化合价降低。

答案：（1）Fe  2H++2e-H2↑

(2)BC

(3)隔绝空气，防止生成的Fe(OH)2被氧化成Fe(OH)3  加热c，除去溶解的O2

(4)BC

走近高考

13.(2006江苏高考，14)锂离子电池已经成为新一代实用化的蓄电池，该电池具有能量密度大、电压高的特性。锂离子电池放电时的电极反应式为

负极反应：C6Li-xe-====C6Li1-x+xLi+(C6Li表示锂原子嵌入石墨形成的复合材料)

正极反应：Li1-xMO2+xLi++xe-====LiMO2(LiMO2表示含锂的过渡金属氧化物)

下列有关说法正确的是（    ）

A.锂离子电池充电时电池反应为C6Li+Li1-x====MO2LiMO2+C6Li1-x

B.电池反应中，锂、锌、银、铅各失去1 mol电子，金属锂所消耗的质量最小

C.锂离子电池放电时电池内部Li+向负极移动

D.锂离子电池充电时阴极反应为C6Li1-x+xLi++xe-====C6Li

解析：由题目所给的放电时的电极反应知电池反应为C6Li+Li1-xMO2====LiMO2+C6Li1-x，充电反应为放电反应的逆反应，A不正确；比较这些金属失去1 mol电子时所对应质量知B选项正确；在电池放电时电池内部的阴离子向电源负极移动，C不正确；在锂电池充电时阴极发生还原反应生成锂的单质，结合其存在形式知D正确。

答案：BD

14.(2006广东高考，16)某可充电的锂离子电池以LiMn2O4为正极，嵌入锂的碳材料为负极，含Li+导电固体为电解质。放电时的电池反应为：Li+LiMn2O4====Li2Mn2O4。下列说法正确的是（    ）

A.放电时，LiMn2O4发生氧化反应

B.放电时，正极反应为：Li++LiMn2O4+e-====Li2Mn2O4

C.充电时，LiMn2O4发生氧化反应

D.充电时，阳极反应为：Li++e-====Li

解析：本题主要考查原电池及电解池的工作原理。所给电池放电时金属锂失电子发生氧化反应，A不正确，正极反应：Li++LiMn2O4+e-====Li2Mn2O4，B正确，充电时，阳极发生氧化反应，LiMn2O4应为还原产物，显然C不正确，又由充电时Li2Mn2O4为反应物，故D不正确，故本题答案为B。

答案：B

15.(2006上海高考，13)将纯锌片和纯铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中一段时间，以下叙述正确的是（    ）

A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生          B.甲中铜片是正极，乙中铜片是负极

C.两烧杯中溶液的pH均增大               D.产生气泡的速度甲比乙慢

解析：由题目所给图示可知，甲为原电池，铜作正极，发生反应：2H++2e-====H2↑，反应速率加快；乙不能构成原电池（无闭合回路），只在锌片上发生反应：Zn+2H+====Zn2++H2↑，二者都消耗H+，故溶液的pH都增大。

答案：C

16.(2006天津高考理综，12)我国首创的海洋电池以铝板为负极，铂网为正极，海水为电解质溶液，空气中的氧气与铝反应产生电流。电池总反应为：4Al+3O2+6H2O====4Al(OH)3，下列说法不正确的是(    )

A.正极反应式为：O2+2H2O+4e-====4OH-

B.电池工作时，电流由铝电极沿导线流向铂电极

C.以网状的铂为正极，可增大与氧气的接触面积

D.该电池通常只需更换铝板就可继续使用

解析：该原电池负极反应为：Al-3e-====Al3+，正极反应为O2+2H2O+4e-====4OH-。工作时电子由负极（铝电极）流向正极（铂电极）。

答案：B