201 2－2013　学年度第　一　学期

学期授课计划

课程名称 金属材料及热处理

计划学时

任课教师

授课班级

2012 年　9月　2　日——  2013年　1　月　17　日

授课计划编制说明

| 课程标准（大纲）、教材及教学参考资料 使用说明 | 总 课 时 | 课堂教学 | 实 验 实 训 |  |  | 复 习 | 机 动 | 考 试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用课程标准（教学大纲）名称 全国中等职业学校课程改革规划教材 使用教材名称及出版单位 汽车电工电子基础 教学内容说明（授课内容起止章节） 单元一二三四五六。 教材处理意见说明 根据课时和学生实际情况 教学参考资料说明 教学大纲 | 72 | 56 | 0 |  |  | 4 | 4 | 8 |
|  | 课程性质 | 一体化 |
|  | 教 学 周 | 18 | 周 课 时 | 4 |
|  | 审 查 意 见 |
|  | 教 研 组 | 专 业 部 |
|  | 教研组长(签字) 年 月 日 | 专业主任(签字) 年 月 日 |
|  | 教 务 科 | 分管校长 |
|  | 教务科长(签字) 年 月 日 | 分管校长(签字) 年 月 日 |
| 课程目标： 通过本阶段学习，使学生能够掌握金属材料的基础知识，理解金属的晶体结构、熟记铁碳合金相图，掌握部分钢的分类及其牌号含义。了解不同类型合金的基本用途。理解掌握金属材料热处理的类型、概念、目的、具体的应用。知道有色金属的相关知识。让学生掌握金属材料的内在规律，了解金属的诸多特性的内因。对学生进行科学的金属观教育，用辩证的眼光来看待金属。 |
| 教学任务： 知识方面：可使学生掌握金属的晶体结构、了解金属材料的性能，会识读铁碳合金相图，了解各种合金钢的分类、牌号基本用途。了解铸铁的特性及其分类标准。掌握热处理的基本方法和适用范围。 技能：锻炼学生动手实验能力。熟练掌握不同金属的特性。 态度：培养学生严谨的学习态度，用辩证的眼光来看待金属的基本特性。培养学生科学的世界观。 |

授课计划

| 周次 | 课次 | 授课内容 （摘要） | 教学目标 （学生能够……） | 教学重难点、教学方法、教学资源及其他 | 课时 | 作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 绪论 | 了解金属发展史，大略知道金属的特性，知道金属在所学行业的重要意义。 | 教学重难点：金属的抽象性 教学方法：视频、讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 金属的晶体结构 | 晶体与非晶体的概念，金属的晶格类型。 | 教学重难点：金属晶格类型 教学方法：讲授、课件 教学资源：课本， | 2 | 课后题 |
| 二 | 1 | 金属的晶体结构 | 掌握单晶体与多晶体概念及其晶体的缺陷。 | 教学重难点：晶体的缺陷 教学方法：讲解 教学资源：课件、模型 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 纯金属的结晶 | 掌握纯金的结晶过程，细化晶粒的基本方法 | 教学重难点：细化晶粒的基本方法。 教学方法：讲授 教学资源：视频 | 2 | 课后题 |
| 三 | 1 | 纯金属的结晶 | 掌握同素异构转变 | 教学重难点：同素异构转变的冷却曲线 教学方法：讲授 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 习题讲评 检测 | 重点讲解习题册上的内容，用一节做检测。 | 教学重难点： 教学方法：讲解练习 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 四 | 1 | 金属材料的损坏与变形，加工硬化 | 理解金属材料变形的几个概念，掌握金属变形的三个阶段。掌握形变强化的概念 | 教学重难点：应力的概念。重点：金属的变形，形变强化。 教学方法：讲解 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 金属的力学性能（强度、塑性） | 了解强度、塑性的基本概念，掌握表示强度的两个指标。 | 教学重难点：强度、塑性概念的理解，强度的两个指标 教学方法：讲授 教学资源：课本 | 2 | 课后题 |
| 五 |  | 国庆节放假 |  |  |  |  |
| 六 | 1 | 金属的力学性能（硬度） | 了解硬度的基本概念，掌握硬度的表示方法及其适用范围。 | 教学重难点：布氏硬度、洛氏硬度 教学方法：讲授 教学资源：课本 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 金属的力学性能（洛氏硬度） | 掌握洛氏硬度的基本概念，了解冲击韧度的概念。 | 教学重难点：冲击韧性的概念 教学方法：讲授 教学资源：ppt | 2 | 课后题 |
| 七 | 1 | 金属的机械性能 | 了解金属的工艺性能 | 教学重难点：铸造性能 教学方法：讲解 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 习题讲评及其检测 | 巩固已有的知识，检验教学成果 | 教学重难点：无 教学方法：讲评 教学资源：PPT | 2 | 试卷及其习题册 |
| 八 | 1 | 合金及其组织 | 掌握合金及其组织的基本概念，熟记合金的基本分类。 | 教学重：合金的组织分类 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 合金的基本组织与性能 | 熟练掌握铁碳合金的五大组织的名称、符号、性能、符号、特性。了解五大组织的大致应用。 | 教学重难点：铁碳合金的五大组织的分类、符号。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 九 | 1 | 铁碳合金相图 （一） | 掌握铁碳合金相图的点线面的含义。 了解其具体的应用。 | 教学重难点：难点：铁碳合金相图的理解，重点：铁碳合金相图。 教学方法：画图、讲授 教学资源：挂图，ppt | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 铁碳合金相图 （二） | 让学生学会画铁碳合金相图。熟记口诀。 | 教学重难点： 画图的规范性 教学方法：和学生一起画。 教学资源：尺规。 | 2 | 课后题 |
| 十 | 1 | 碳素钢（一） | 掌握碳素钢中的常存元素，知道不同分类标准下碳素钢的分类。 | 教学重：碳素钢的主要元素及其主要分类标准。 教学方法：讲授 教学资源：教本 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 碳素钢（二） | 掌握碳素钢常见分类牌号。了解不同钢种的用途。 | 教学重难点：钢种的牌号及其用途 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 十一 | 1 | 习题讲评及其章节检测 | 讲评难点全面检测 | 教学重难点： 无 教学方法：讲评、检测 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 钢热处理的原理及其分类 | 了解钢热处理的基本原理，掌握热处理常见的基本方法。 | 教学重难点： 热处理的原理及其分类 教学方法：讲解 教学资源：课本 | 2 | 课后题 |
| 十 二 | 期中考试 |
| 十三 | 1 | 钢在加热及热处理时的组织转变 （一） | 理解钢在加热时的组织转变相图，掌握几个基本的概念。 | 教学重难点：组织转变相图。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 钢在加热及热处理时的组织转变 （二） | 掌握三个转变区的特点、范围、相对应的组织。了解其基本的性能。 | 教学重难点：三个转变区的特点、范围。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 十四 | 1 | 热处理的基本方法 （一） | 掌握退火、正火的概念。熟记退火正火的目的。了解其用途。 | 教学重难点：难点：概念的理解。重点：熟记退火正火的目的 教学方法：讲授 教学资源：ppt | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 热处理的基本方法 （二） | 掌握淬火、回火的概念。熟记淬火、回火的目的。了解其用途。 | 教学重难点：难点：概念的理解。重点：熟记淬火、回火目的。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 十五 | 1 | 钢的表面热处理 | 掌握钢表面热处理基本方法，了解不同方法的特点及其用途。 | 教学重难点：重点热处理的基本方法。难点：热处理的具体原理。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 零件的热处理分析 | 掌握热处理的技术条件及其热处理的工序位置。 学会对典型零件的热处理进行分析。 | 教学重难点：零件热处理分析 教学方法：讲授 教学资源：课件、实物 | 2 | 课后题 |
| 十六 | 1 | 合金元素在钢中的主要作用 合金钢的分类和牌号 | 掌握合金元素在钢中的五大作用 记住合金钢的分类标准及其牌号规则 | 教学重难点：五大作用 合金钢的牌号。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 合金结构钢 | 掌握合金钢结构的分类牌号，了解其用途。 | 教学重难点：合金结构钢分类、牌号。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 十七 | 1 | 合金工具钢 特殊性能钢 | 掌握分类标准，记住部分牌号，了解主要钢种的用途。 | 教学重难点：合金工具钢、特殊性能钢的分类及其牌号。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 铸铁的组织和分类 | 掌握石墨化的概念 记住铸铁的分类 | 教学重难点：难点：组织与性能的关系。重点：铸铁的分类。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
| 十八 | 1 | 铸铁的简介 | 掌握主要铸铁的分类、牌号。了解其基本用途 | 教学重难点：重点铸铁的牌号及其用途。难点组织与性能的关系。 教学方法：讲授 教学资源：课件 | 2 | 课后题 |
|  | 2 | 复习考试 |  |  | 4 |  |
| 十九 |  | 期末考试 |  |  | 4 |  |

（可继续填加）